Title: ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ КОНФЕРЕНЦИИ ВНКСФ-7
Author: Sergey Trapeznikov
Last saved by: Андрей
Company: Saint-Petersburg State University

Специализация: 010700/03 Физика конденсированного состояния вещества
Программа: 41 Когерентные фононы и ЯМР в твердом теле
Руководитель программы: проф. Е.В. Чарная
Кафедра физики твердого тела
Научный руководитель: доц. Б.Ф. Борисов
Рецензент: доц. С.А. Ктиторов

Размерные эффекты для ферроэластического фазового перехода
Столбова Алевтина Владимировна

В последнее время большое внимание уделяется изучению влияния размерных эффектов и условий ограниченной геометрии на фазовые переходы различной природы. Особый интерес представляют исследования ферроэластического перехода для наночастиц, внедренных в пористые матрицы. 
В настоящей работе импульсно-фазовым методом проведены измерения температурных зависимостей скорости продольных и поперечных акустических волн в нанокомпозитах на основе молекулярных сит МСМ-41 с размерами пор 3.7 нм и 2.6 нм, в которые были внедрены наночастицы литиево-цезиевого сульфата LiCsSO_4.  На температурных зависимостях скорости как продольной, так и поперечной волн наблюдался минимум скорости, более выраженный для поперечной моды, который интерпретировался как ферроэластический фазовый переход в наночастицах LiCsSO_4.  По сравнению с объемным образцом монокристалла LiCsSO_4 переход был смещен в сторону низких температур. Величина смещения  была больше для образца с размером пор 2.6 нм, при этом зависимость температуры перехода от обратного размера пор носила существенно нелинейный характер. Наблюдалось также выраженное размытие перехода, возрастающее при уменьшении размера пор. Отсутствие температурного гистерезиса и обратимый характер скорости вблизи фазового перехода подтверждают, что ферроэластический переход в наночастицах LiCsSO_4 является, как и в объемном случае,  переходом второго рода. Дополнительно исследованы температурные зависимости скорости ультразвука в нанокомпозитах пористое стекло – LiCsSO_4. 
Снижение температуры ферроэластического перехода в наночастицах можно объяснить в рамках феноменологической теории Ландау при учете вкладов в термодинамический потенциал градиентных слагаемых и поверхностной энергии. 
Проведенные исследования подтвердили высокую эффективность акустических методов при исследовании сегнетоэластических фазовых переходов в условиях ограниченной геометрии.

Список публикаций
1. A. Stolbova. Ferroelastic phase transition in LiCsSO_4/MCM-41 nanocomposite // Conference abstracts International Student Conference “Science and Progress”, St. Petersburg – Peterhof, 2011. p.124.
2. Е.В. Чарная, Б.Ф. Борисов, А.Л. Пирозерский, А.В. Столбова. Сегнетоэластический фазовый переход в наночастицах кристалла LiCsSO_4, внедренных в поры  молекулярного сита MCM-41 // Сборник тезисов научной конференции «Ломоносовские чтения». Москва, 2011. с. 59-61.