Направление: 011200 Физика

Профиль: Спектроскопия твердого тела

Кафедра физики твёрдого тела

Научный руководитель: к. ф.-м. н., доцент Т.В. Белопольская

Рецензент: к. ф.-м. н., доцент С. Г. Полушин

#### Тепловые свойства гидратного окружения молекул полисахаридов в кристаллическом и аморфном состояниях

Романова Анастасия Юрьевна

Магистерская диссертация состоит из введения, трех глав и выводов. Работа изложена на 71 страницах, содержит 32 рисунка и список литературы из 53 наименований.

Во введении сформулирована задача работы, определены ее актуальность и значимость, а также практическая ценность.

Первая часть носит обзорный характер и состоит из четырех разделов. Она включает в себя описание современных представлений о кластерах и наночастицах, о проявлении размерного эффекта в термодинамических свойствах частично кристаллических синтетических полимеров, о плавлении нанокристаллических структур в биополимерах, а также содержит информацию о воде и ее уникальных свойствах, о формировании водных кластеров и процессе их плавления в биополимерной матрице.

Во второй части изложены современные представления о калориметрических методах исследования веществ, описана экспериментальная установка, рассмотрены особенности проведения ДСК эксперимента, в том числе способы определения параметров тепловых переходов, а также методика приготовления образцов.

В третьей части представлены полученные экспериментальные результаты, и дано их подробное обсуждение. Представлены данные по термодинамическим параметрам процессов плавления и кристаллизации водных кластеров, формирующихся в гидратной оболочке картофельного крахмала. Исследования выполнены в нативном и в аморфном состояниях крахмала с концентрацией воды 27-45% в режимах прямого и обратного сканирования по температуре. При исследовании плавления водных кластеров в крахмале  с хорошей точностью воспроизведены полученные ранее для более широкой области концентрации результаты, касающиеся параметров перехода, Тпл и Qпл. При исследовании кристаллизации водных кластеров и в нативном, и в аморфном крахмалах обнаружен большой гистерезис между Ткр и Тпл (при одной и той же влажности). Установлено, что величина обнаруженного гистерезиса существенно зависит от степени гидратации крахмала в случае нативного состояния и мало изменяется в случае аморфного. Причина наблюдаемого явления заключается в том, что после разрушения нативных нанокристаллов крахмал становится стеклующейся системой, молекулярная подвижность которой отличается от нативного состояния.

В последней части диссертации сформулированы основные выводы и результаты проведенного исследования.

Список публикаций

- T.V. Belopolskaya, G.I. Tsereteli, N.A. Grunina, O.I. Smirnova, A. Yu. Romanova. Transformation of thermal properties of frozen water in the humid starches upon denaturation. «XX International Conference on Chemical Thermodynamic in Russia RCCT», г. Нижний Новгород, 2015, p.109.

- А. Ю Поликарпова, Т. В. Белопольская. ДСК исследования фазового перехода лед-вода в пористых полисахаридных системах. «ВНКСФ-20», г. Ижевск, 2014. стр. 208.