Специализация: 510403 Физика конденсированного состояния
Программа: 20 Спектроскопия твердого тела
Руководитель программы: проф. Б.В. Новиков
Кафедра физики твердого тела
Научный руководитель: доц. А. Ю. Серов
Рецензент: проф. Карпов С.В.

Мелкий связанный экситон в кристалле CuGaSe2
Богданов Владимир Леонидович

В спектрах низкотемпературной (5К-40К) фотолюминесценции кристалла CuGaSe2 наблюдалась линия мелкого связанного экситона при энергии 1.713 эВ. Форма линии и её температурная зависимость указывают на то, что связанный экситон взаимодействует с квазилокальным колебанием. В различных точках кристалла форма спектров люминесценции была различной (рис. 1, кривые 1, 2 и 3).
         
рис. 1
Были построены теоретические спектры, но хорошего совпадения с экспериментальными кривыми можно было добиться только для точки кристалла с наилучшим качеством. О качестве кристалла можно косвенно судить по форме линии свободного экситона (1.723 эВ).
По результатам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Стоксовы потери увеличиваются при ухудшении качества кристалла.
2.	В точках с большим затуханием присутствует дополнительная структура при энергии 1.708 эВ, быстро гаснущая с ростом температуры, являющаяся, возможно, еще одним связанным экситонным состоянием.
3.	В спектрах фотолюминесценции CuGaSe2 присутствует антистоксова компонента связанного экситона.

Список публикаций
1.	Bogdanov Vladimir Low temperature luminescence of bound exciton in CuGaSe2 crystal  Abstracts International Student Conference “Science and Progress”  St. Petersburg – Peterhof November, 15-19 2010. p76
2.	. Bogdanov Vladimir Low temperature luminescence of bound exciton in CuGaSe2 crystal  Proceedings International Student Conference “Science and Progress”  St. Petersburg – Peterhof November, 15-19 2010. p.108