Author: Dashik
Last saved by: Я
Company: НИИФ

Специализация: 010700 06/37 Биофизика
Программа: Биомолекулярная и химическая физика
Руководитель программы: проф. В. И. Коротков
Кафедра общей физики II
Научный руководитель: доц. Е. П. Зароченцева
Рецензент: доц. И. С. Бобкова

Спектрально-люминесцентные исследования примесных поликристаллов ароматических азотсодержащих кислот и переноса энергии
Носова Дарья Алексеевна

Данная работа посвящена спектрально-люминесцентным исследованиям примесных поликристаллов ароматических азотсодержащих кислот и переноса энергии. Для изучения были взяты кислоты: мефенамовая — С_15H_15NO_2, N-фенилантраниловая — С_13H_11NO_2, нифлумовая — С_13H_9F_3N_2O_2. 
Для изучения переноса энергии электронного возбуждения проводились спектрально-люминесценцтные исследования примесных кристаллов. В качестве матриц использовались: ацетанилид — С_6H_5NHCOCH_3, бензойная кислота — C_6H_5СООН, 2-аминобензотиазол — C_7H_6N_2S. 
Для изучения влияния межмолекулярных взаимодействий на спектральные свойства молекул в процессе конденсации (перехода от индивидуальных молекул к кристаллическому состоянию) были проведены исследования растворов с повышающейся концентрацией. 
Регистрация всех спектров производилась при комнатной температуре при помощи спектрофлуориметра CARY-Eclipse.
Основные результаты работы:
1.	В поликристаллах ацетанилида с примесью N-фенилантраниловой кислоты, в поликристаллах бензойной кислоты с примесью нифлумовой кислоты и в поликристаллах бензойной кислоты с примесью N-фенилантраниловой кислоты обнаружено заметное усиление интенсивности люминесценции примеси.
2.	В поликристаллах бензойной кислоты с примесью N-фенилантраниловой кислоты отмечена зависимость интенсивности люминесценции примеси от длины волны возбуждения.
3.	В поликристаллах 2-аминобензотиазола с примесью мефенамовой кислоты обнаружено значительное увеличение интенсивности в спектрах люминесценции. соотношение интенсивностей максимумов колебательной структуры в спектрах примесного образца свидетельствует о преобладании в нём люминесценции примеси, что свидетельствует о наличии переноса энергии электронного возбуждения с молекул матрицы на молекулы примеси.
4.	Обнаружена зависимость интенсивности люминесценции поликристаллов 2-аминобензотиазола с примесью мефенамовой кислоты от концентрации примеси. 
5.	Обнаружена концентрационная зависимость спектрально-люминесцентных характеристик растворов N-фенилантраниловой, мефенамовой и нифлумовой кислот в дихлорметане, свидетельствующая об образовании агрегатов при увеличении концентрации растворов.

Список публикаций
1. N. A. Klemesheva, S. S. Nadoliskaya, J. A. Rozhkova, E. P. Zarochentseva, S. O.Vysotskaja, D. A. Kudrjavtseva, A. A. Evstrapov, V. I. Korotkov. Luminescense of doped molecular organic polysrystals. // Book of abstracts «Int.Conf. ICON-RUSSIA, 2009. Syposium «Fundamental priciples of nanophotonics». A. N. Terenin Memorial Symp. on Molecular Photonics», 22—28.06.2009. P. 208. 
2. N. A. Klemesheva, S. S. Nadoliskaya, J. A. Rozhkova, E. P. Zarochentseva, S. O. Vysotskaja, D. A. Kudrjavtseva, A. A. Evstrapov, V. I. Korotkov, Phosphorescence of organic polycrystals at room temperature. // Book of abstracts «Int.Conf. ICON-RUSSIA, 2009. Syposium «Fundamental priciples of nanophotonics». A. N. Terenin Memorial Symp. on Molecular Photonics», 22—28.06.2009. P. 209.
3. D. Nosova, Energy transfer in the doped aromatic nitrogen-containing polycrystals. // CONFERENCE ABSTRACTS International Student Conference «Science and Progress» — Spb.: SOLO, 14—18.11.2011. P. 158.
4. D. Nosova, Luminescence of solution of mefenamic acid. // CONFERENCE ABSTRACTS International Student Conference «Science and Progress» — Spb.: SOLO, 14—18.11.2011. P. 159.